# FF2025 RHOMBOS  |  Einlegesystem mit Schattenfuge

| Pos............................ ..............................m² Pos............................ Pos............................ .............................lfm | Liefern und montieren von durlum Streckmetallplatten im System FF2025 RHOMBOS V1. Auf den Streckmetallzuschnitt wird ein Rahmen stumpf aufgeschweißt. Dadurch werden passgenaue Teile erzeugt, die einseitig auf die Randprofile [siehe separate Position] zum Toleranzausgleich geschnitten und aufgelegt. Die andere Seite der Platten wird auf die Profile formschlüssig und spannungsfrei aufgelegt. Eine einfache, werkzeuglose Demontage ist gewährleistet. Toleranzen und Qualitätsanforderung nach TAIM, DIN EN 13964 und durlum Standard. Material: Stahl elo. Verzinkt Variante: V1 (aufgeschweißter Rahmen) Masche M260_1,5 Maschenlänge: 28 mm Maschenbreite: 12 mm Stegbreite: 2,0 mm Stegdicke: 1,5 mm Streckmetalldicke: ca. 3,6 mm Oberfläche: Pulverbeschichtet ähnlich RAL9006-079 glatt glänzend (Alternativ RAL......) Schichtdicke: ca. 60 µm Schallabsorption: über ein spezielles durlum Akustikvlies und Auflage Farbe: schwarz Abmessung: Länge ............... mm Breite ............... mm € / m2 Rüstkosten je Format, Ausbildung und Abruf € Liefern und montieren von durlum Randprofilen F 2025 aus Aluminium. Die Profile sind vertikal an der Flurwand zu montieren, damit hier die Streckmetallplatten eingelegt werden können. Die Profile sind vollkommen waagerecht zu befestigen. Es dürfen nur amtlich zugelassene Dübel verwendet werden. Der Abstand der Befestigungspunkte ist nach DIN EN 13964 und nach der Statik des Systems auszulegen und ist vom Auftragnehmer nachzuprüfen. Es dürfen nur Konstruktionen verwendet werden, die vom Hersteller der Streckmetallplatten freigegeben sind. Materialdicke: 1,5 mm Oberfläche: Pulverbeschichtet ähnlich RAL9006-079 glatt glänzend (Alternativ RAL......) Profilform: nach durlum F 2025 mit Schattenfuge 25/20/20/25 mm €/lfm |
| --- | --- |