# S7-RHOMBOS TAIFUN | Warenträgersystem

| Pos............................ ..............................m2 Pos............................ Pos............................ ..............................m2 Pos............................ .............................lfm Pos............................ .............................lfm | Liefern und montieren von durlum Streckmetallplatten im System S7-RHOMBOS-TAIFUN V1. Auf den Streckmetallzuschnitt wird ein Rahmen stumpf aufgeschweißt. Dadurch werden passgenaue Bauteile erzeugt. Die Streckmetallplatten werden in eine spezielle Unterkonstruktion [siehe separate Position] formschlüssig und spannungsfrei eingehängt und mit einer speziellen nicht sichtbaren Ballwurfsicherung befestigt. Toleranzen und Qualitätsanforderung nach durlum Standard. Ballwurfsichere Ausführung nach DIN 18032-3: April 1997; DIN EN 13964: Februar 2007, Stoßfestigkeit n. Tabelle D.1, Klasse 1A Material: Stahl elo. Verzinkt Variante: V1 (aufgeschweißter Rahmen) Masche M260_1,5 Maschenlänge: 28mm Maschenbreite: 12mm Stegbreite: 2,0 mm Stegdicke: 1,5 mm Streckmetalldicke: ca. 3,6 mm Oberfläche: Pulverbeschichtet ähnlich RAL9006-079 glatt glänzend (Alternativ RAL......) Schichtdicke: ca. 60 µm Schallabsorption: über ein spezielles durlum Akustikvlies und Auflage Farbe: schwarz Abmessung: Länge ............... mm Breite ............... mm € / m2 Rüstkosten je Format, Ausbildung und Abruf. € Liefern und montieren einer durlum Unterkonstruktion System S7-RHOMBOS, bestehend aus einem formgelochten Rostwinkel U 1040 als Querrost(Primärprofil), welcher mit Noniusunter- und -oberteil von der Rohdecke drucksteif mit amtlich zugelassenen Dübeln abgehängt wird. Die Primärprofile sind über Längsverbinder U 1041 am Längsstoß miteinander zu verbinden [verschrauben]. Der Abstand der Primärprofile ist nach DIN EN 13964 und entsprechend der Montageanleitung auszulegen und ist vom Auftragnehmer nachzuweisen und festzulegen. An die Primärprofile werden die Stahl Warenträgerprofi als Längsprofile(Sekundärprofile) mit Schrauben M6 [gegen Lösen gesichert] geschraubt. Die Längsverbindung der Warenträgerprofile erfolgt über Warenträger-Längsverbinder. Der Anschluss an Wände erfolgt über Wandanker U 1042. Der Abstand der Warenträgerprofile ist exakt auf die Länge der Streckmetallplatten abzustimmen, so dass die Platten spannungsfrei im System eingehängt werden. Auf eine waag- und fluchtgerechte Montage ist zu achten. Es dürfen nur Konstruktionsteile verwendet werden, die vom Hersteller der Streckmetallplatten freigegeben sind. Alle Teile sind aus verzinktem Stahlblech. Oberfläche der Warenträgerprofile: Stahl, wahlweise nach RAL ............... Farbton Schichtdicke: ca. 60 µm Abhängehöhe: ...............mm. € / m2 Liefern und montieren von durlum Wandanschlussprofilen aus Stahl. Oberfläche: Pulverbeschichtet ähnlich RAL9006-079 glatt glänzend (Alternativ RAL......) Profilform: G-Profil € / lfm Liefern und montieren von durlum Wandanschlussprofilen aus Stahl. Oberfläche: Pulverbeschichtet ähnlich RAL9006-079 glatt glänzend (Alternativ RAL......) Profilform: U-Profil € / lfm |
| --- | --- |